Типы дентальных гипсов согласно lSО

Дентальные гипсы делятся на 5 различных категорий, называемых типами. Зная, для каких целей  используется гипс, можно определить, какой тип вам следует применить. В основе системы lSО отсутствуют точные данные относительно предела прочности на сжатие, хотя это один из ключевых специфических критериев классификации lSО. Другим фактором при определении типа по lSО является расширение. Это наиболее явно при переходе от типа 4 к типу 5. Оба эти типа по системе lSО соответствуют минимум 5.100 РSl.

Однако, как следует из нижеприведенной таблицы, показатель расширения типа 4 составляет 0-0.15%. При этом показатель расширения типа 5 увеличивается в диапазоне от 0,16% до 0,30%.

| lSО 6873 Спецификация дентальных гипсов |
| --- |
| Тип | Расширение при затвердении | Предел прочности на сжатие |
| 1 | 0 – 0,15% | 580 – 1.160 рsi |
| 2 | 0 – 0,30% | 1.300 рsi (минимум) |
| 3 | 0 – 0,20% | 2.900 рsi (минимум) |
| 4 | 0 – 0,15% | 5.100 рsi (минимум) |
| 5 | 0,16 – 0,30% | 5.100 рsi (минимум) |

Тип 1 и 2

Эти типы относятся к строительным гипсам. Они предназначены для широкого применения, например, для установки моделей в артикулятор. Или они могут использоваться для изготовления диагностических моделей, на которых не будут проводиться работы. гипсы типа 1 и типа 2 обладают стандартным и коротким временем рабочего состояния…. выбор зависит от предпочтений менеджера лаборатории или техника.

Тип 3

Иногда его называют «гипс для моделей» или «специальный гипс». Используется для:

- моделей контактных зубов

- в качестве базы для техники установки штифтов/пинов при изготовлении коронок и мостовидных протезов

- для моделей полных съемных протезов

Материал следует выбрать с учетом его свойств:

- времени рабочего состояния (как быстро или медленно вы намереваетесь работать), и

- показателя расширения

Меньший показатель расширения является наилучшим для коронок и мостовидных протезов и конструкций на имплантатах, а повышенный показатель расширения является наилучшим для полных съемных протезов.

Тип 4

Гипс по классификации lSО относящийся к типу 4 может быть специальным гипсом, а также известен как гипс для рабочих моделей.

В большинстве случаев используется гипс с низким показателем расширения для рабочих моделей, а именно расширением в .08. Если литая конструкция соответствует модели, но немного тесна в полости рта, целесообразно переключиться на гипс с повышенным показателем расширения, а именно от .12 до .15.

Тип 5

Гипс типа 5 является материалом для изготовления рабочих моделей и обладает высоким показателем расширения в .16 и выше. Рекомендуется использовать этот вид гипса, если доктор пользуется слепочным материалом, имеющим большую линейную усадку в .25 или выше, или доктору необходима свободная/не плотная или пассивная посадка в полости рта.

Лучше поняв классификацию гипса по lSО, вы сможете лучше выбрать гипс, соответствующий вашим конструкциям.